[image: image1.jpg]



Серия 8000 и 8100

PVC фолио гланц и мат

Описание

Фолиата от серии 8000 гланц и 8100 мат са универсални фолиа за краткосрочни приложения. Предлагат се в бяло, прозрачно, черно и гама цветове, съответно в гланц и мат вариант. 

Конструкция

PVC филм: 80 микрона, само загасящ се 

Лепилен слой: разтворим акрил, прозрачен, траен.

Хартиена подложка: хидро стабилизирана, едностранно силиконизирана, 140 g/m2

Трайност при съхранение

2 години когато се съхранява при умерена температура и влажност.

Ролките фолио трябва да се съхраняват в прохладно, сухо и защитено от слънцето помещение.

Температурен обхват

Апликиране



> 10 °С 

Експлоатационна температура
- 30 °С  до + 60 °С 

Дименсионална стабилност
- 8.5% 


ASTM D 1204

Лепилен слой

Трайно Залепване



8 N/25mm

FTM-1

Първоначално Залепване


5 N/25mm

FTM-9

