[image: image1.jpg]



Серия 5801 Multi-fix

Акумулиращо фолио

Описание

Акумулиращото фолио е високо  интензивно фосфоресцентно фолио, което покрива изискванията за обезопасителни знаци съгласно с DIN 67510. 

Акумулиращото фолио е силно видимо за човешкото око в тъмното, след като е било изложено на естествена или изкуствена светлина. 

Препоръчително е 5801 да се реже на плотер с настройка за 350 грама в комбинация със закалено карбидно острие.

Конструкция

PVC филм: 300 микрона фосфоресцентно фолио, жълто-зелен цвят, не е радиоактивно,  без кадмий.

Лепилен слой: разтворим акрил, прозрачен, чувствителен на натиск, траен.

Хартиена подложка: 135 гр/м2

Трайност при съхранение

2 години когато се съхранява при умерена температура и влажност.

Температурен обхват

Апликиране



> 10 °С 

Експлоатационна температура
- 30 °С  до + 70 °С 

Физични характеристики

Дименсионална стабилност
< 2.5 % свиване

(48 часа при 70°С)

Пожарна безопасност

самозагасящ се
ISO 3795

Продължителност на светене

-след 10 минути
100 mcd/sqm

- след 60 минути
14 mcd/sqm

Когато филма е зареден първоначално за 5 минути при 1000 лукса

Тегло (филм + хартия)

510 гр/м2

Филм

Дебелина (фолио + лепило) 
ASTM D-645 0.360 mm





Лицев слой, 23°С


DIN 53455

Издържливост на опън

>8.0 kN/m

Коефицент на удължаване

>100 %

Лепилен слой

Залепване

- след 20 минути


>16 N/25mm

- след 24 часа


>25 N/25mm

Химична устойчивост

Фолиата на Multi-fix са устойчиви на повечето масла, мазнини, горива, разтвори, меки киселини, соли и алкали.

Трайност

5 години при вътрешни условия, а при външни условия трайността е по-малка и зависи от климата на който е подложен.

Препоръки

Обикновено върху 5801 се печата на сито печат. Мастилото се абсорбира по-трудно от фолиото, за това е препоръчително да се тества преди печат.

Забележка

Всички фолиа на Multi-fix са обект на постоянен качествен контрол по време на производствения  процес, който гарантира тяхното качество и липса на производствени дефекти. Публикуваната информация относно продуктите на Multi-fix се базира на проучване, което компанията вярва че е надеждно. Информацията по-горе не осигурява гаранция.

Поради разнообразните приложения на фолиата Multi-fix и продължаващото разработване на нови  такива е нужно внимателен подбор на материалите, съобразен с конкретното задание. Търговския представител не е отговорен за рекламации надхвърлящи продажната стойност на продуктите или за инцидентни и последващи повреди на продуктите.

Всички спецификации са обект на корекции без предизвестие.

